# 1本实验设计的目的和意义

SiO2气凝胶是一种由纳米粒子相互聚结构成的具有纳米孔隙结构的新型固态材料,具有密度低、孔隙串高、比表面积大、分布均匀和透光性能好等特点。

芦丁（rutin）亦称芸香苷（rutionside），广泛存在于槐米、芸香叶、烟叶、枣、杏、橙皮、番茄、荞麦花、桑叶等植物中。其中以槐米（槐树的花蕾）和荞麦叶内含量较高，槐米中含量可达12%~16%。芦丁属维生素类药物，有降低毛细血光通透性和脆性的作用，保持及恢复毛细血管的正常弹性；用于防治高血压脑溢血、糖尿病视网膜出血和出血性紫癜等。此外，芦丁对放射性伤害所引起的出血症也有一定的治疗作用。具有很大的药用价值，因此本设计用于槐米中的芸香苷的提取。

本设计通过制备硅基气凝胶色谱柱，用于提纯芸香苷。

# 2方法原理

溶胶-凝胶工艺是向先驱体加人适量水和催化剂,发生水解缩聚反应:

Si(OR)4 + 4H2O → Si(OH)4 + HOR(水解)

nSi(0H)4 → (SiO2)n + 2nH2O(缩聚)

生成以≡Si-O-Si≡为主体的聚合物,再经过老化阶段后形成网络结构的凝胶。在酸性条件下(pH=2~5范围内),水解速率较快,体系中存在大量硅酸单体,有利于成核反应,因而形成较多的核,但尺寸都较小，最终将形成弱交联度、低密度网络的凝胶;在碱性条件下，缩聚反应速率较快,硅酸单体一 经生成即迅速缩聚,因而体系中单体浓度相对较低,不利于成核反应,而利于核的长大及交联,易形成致密的胶体颗粒,最终得到颗粒聚集形成胶粒状的凝胶。

芦丁在沸水中的溶解度相当大（1:200），而在冷水中的溶解度很小（1:10000），所以可用水煮的方法提取，在提取芦丁过程中，少量芦丁发生水解，其水解产物主要有苷元槲皮素（quercetin）和羰基鼠李糖、葡萄糖。芦丁与其它水溶性化合物可借硅基气凝胶色谱予以分离。根据各种物质的分配系数的不同，它们的洗脱顺序也不一样。硅基气凝胶内部又表现一定的亲水性，又根据亲疏水性的不同，洗脱速率也不同。从而提纯芦丁。

# 3主要仪器试剂

## 3.1试剂

正硅酸乙酯；

乙醇；

氨水；

盐酸；

三甲基氯硅烷；

正已烷

## 3.2仪器

常温常压干燥器;

电热鼓风干燥箱;

烧杯；

三角瓶；


# 4实验方法

## 4.1正硅酸乙酯(TEOS)制备二氧化硅气凝胶（常压干燥法）

### 4.1.1 硅源的选择

目前SiO2气凝胶的制备由2个过程构成:溶胶-凝胶过程和醇凝胶的干燥。溶胶-凝胶过程常使用的前驱体有TMOS(硅酸甲酯)、水玻璃和TEOS(正硅酸乙酯)。由于TMOS有毒、水玻璃制备出的SiO2气凝胶纯净化TEOS所以选择TEOS为硅源制备二氧化硅气凝胶。正硅酸乙酯又称硅酸四乙酯或四乙氧基硅烷,常温下为无色液体,稍有气味。微溶于水,溶于乙醇、乙醚。

### 4.1.2酸碱两步法制备二氧化硅气凝胶



(1)以正硅酸乙酯为原料,按一定摩尔比加入水和乙醇,搅拌90min。

(2)用盐酸调pH值为3.0~4.0,混合均匀后静置24 h,使正硅酸乙酯充分水解；然后再开始搅拌,加入稀氨水调pH值为6.0~7.0,搅拌60min。

(3)倒入烧杯置于密闭干燥器中凝胶,凝胶形成以后室温下老化两天。这样既可以使正硅酸乙酯在酸性条件下充分水解,又使之在碱性条件下快速凝胶。

(4)将老化完毕的凝胶放入正己烷中浸泡48h,每12h更新浸泡液正己烷,把湿凝胶中残留的水和乙醇置换出来。

1. 然后将10%(V/V)的三甲基氯硅烷的正已烷溶液加人置换完毕的凝胶中,对其进行表面改性2~4天。改性前,气凝胶遇水迅速崩裂溶解；改性后,气凝胶遇水悬浮,表现出较好的疏水性。
2. 采用逐渐升温的方法进行干燥,将制备出的湿凝胶放在常温常压干燥器内干两天，然后放入电热鼓风干燥箱里升温干燥,初始温度为30℃ ,每小时升5 ℃ ,升温至70℃ ,保持70℃干燥24 h。
3. 将硅基气凝胶装填入柱内制成硅基气凝胶色谱柱。

### 4.1.3结构表征

直接测量干燥后所得SiO2气凝胶微球样品的质量与体积，即可求出其表观密度ρ1。根据ρ1和SiO2的骨架密度ρ2(采用石英玻璃(SiO2熔融而成的单一组分的玻璃体材料)的密度(2.2 g\*cm-3)按下式计算气凝胶微球样品的孔隙率Q。

### 4.1.4色谱柱的制备

将气凝胶填充入柱制成气凝胶色谱柱。

## 4.2芸香苷的提取

1. 将槐米于65 ℃干燥至恒重，粉碎，过0.3 mm筛，称取20g置于500 mL烧杯中，加沸水300mL,煮沸1 h (保持水的体积基本不变)。
2. 趁热用纱布过滤，残渣中加沸水200mL，再煮沸30 min，重复一次，合并三次滤液。

(3)将色谱柱垂直夹在铁架台上，关闭柱塞，不要涂油，将滤液加到色谱柱二分之一处， 用150 ml 70%乙醇洗脱，当有淡黄色液体从柱下流出时开始收集洗脱液，每次约25mL，共6瓶，将只含有芦丁的接收瓶溶液合并入同一圆底烧瓶中，蒸馏，蒸去大部分溶剂后，约剩下25 mL，趁热倾入一支100 mL三角瓶内，冷却即有芦丁析出，抽滤，晾干，得到芦丁产物。

# 5 讨论

(1)水解和缩聚反应速率随pH值的变化曲线有可能出现两种情况,在某一pH值下,仅一个反应速率较快,而另一个反应速率很慢,即在某一pH值下,若缩聚反应速率较大时,水解反应速率则小,若水解反应速率较大时，缩聚反应速率则小,因此若采用单一pH值条件则很难提高溶胶-凝胶反应速率，缩短凝胶时间。若想缩短凝胶时间,就需要首先使水解反应速率较快,当水解反应发生了一段时间之后,再调节pH值使缩聚反应速率加

快,前一阶段水解反应的产物就能够迅速发生缩聚。

(2)在酸 性条 件 下 (pH=2～5范围内 )，水解速率较快 ，体系中存在大量硅酸单 体 ，有利于成核反应，因而形成较多的核，但尺寸都较小，最终将形成弱交联度 、低密度网络的凝胶；在碱性条件下 ，缩聚反应速率较快，硅酸单体一经生成即迅速缩聚，因而体系中单体浓度相对较低 ，不利于成核反应 ，而利于核的长大及交联，易形成致密的胶体颗粒 ，最终得到颗粒聚集形成胶粒状的凝胶。因此选择酸碱两步法制取硅基气凝胶。

# 6 参考文献

[1]罗进,罗艳萍,张风,冯婉怡,罗汝锋.槐米中芦丁提取工艺优化研究[J].现代食品,2020(19):93-96+105.

[2]陈宇卓,欧忠文,刘朝辉,郭曈,邓伟,向玩风.二氧化硅气凝胶的制备工艺与应用[J].当代化工,2017,46(10):2009-2013.

[3]王嘉兴. 一种水玻璃的制备方法[P]. 浙江：CN105692638A,2016-06-22.

[4]孙达,周长灵,陈恒,隋学叶,刘福田.二氧化硅气凝胶的研究现状及应用前景[J].现代技术陶瓷,2015,36(04):24-31+53.

[5]屈海宁. 高纯硅溶胶的制备研究[D].南昌大学,2011.

[6]杨海龙,倪文,陈德平,封金鹏,张世利,刘凤梅.水玻璃制备SiO\_2气凝胶微球的研究[J].功能材料,2008(08):1395-1397+1401.

[7]甘礼华,刘明贤,庞颖聪,徐子颉,郝志显,陈龙武.新型纳米多孔SiO\_2气凝胶微球材料的制备[J].无机化学学报,2006(09):1740-1744.